附件:拟转让专利简介

一种Co2P/CuP2/NF析氢析氧电催化剂制备方法

技术领域

本发明涉及电催化水分解技术领域，具体为一种Co2P/CuP2/NF析氢析氧电催化剂制备方法，通过低温水热、恒电位电沉积以及低温磷化处理的方法得到的Co2P/CuP2/NF复合材料，所述水热是将CuO生长在泡沫镍上，获得Cu基前驱体；在CuO的表面恒电位电沉积Co物种，获得Cu-Co复合材料前驱体，在氮气的气氛下进行低温磷化处理。本发明制备方法简单，通过以泡沫镍为基底进行低温水热、恒电位电沉积以及低温磷化处理得到Co2P/CuP2/NF复合材料，在碱性的条件下具有优异的电催化析氢和析氧性能，另外还可将其应用于锌水电池，且使用寿命较长。

背景技术

当化石燃料耗尽时，人们必须寻找新能源替代碳基能源。作为一种清洁、高效和可持续能源载体，氢是一种很有前途的能源替代传统化石燃料。由于水的可持续性和环境友好性，水分解是产生氢气的更好方法。水分解可以通过使用电或光来实现，相比较而言电催化分解水具有更高的转化效率和更高产量的氢，是一种更实用的方法。然而，水分解实际上需要很大的电压，高于理论最小电池电位1.23 V，这明显受到缓慢动力学的阻碍电解水涉及析氢反应 (HER) 和析氧反应 (OER)。因此，加速H2和O2的生成是开发高效催化剂的关键，并最大限度地减少相关的过电位。目前锌水电池在实际中的应用几乎很少，因此，有必要探索开发一种高性能、低成本的电催化剂来替代传统贵金属基催化剂，且将所制备的催化剂应用于锌水电池。

发明内容

本发明的目的在于提供一种Co2P/CuP2/NF析氢析氧电催化剂制备方法，解决上述背景技术中提出的问题。为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种Co2P/CuP2/NF析氢析氧电催化剂制备方法，包括低温水热、恒电位电沉积以及低温磷化处理的方法得到的Co2P/CuP2/NF复合材料；其中，以泡沫镍为基底通过所述低温水热生长出CuO前驱体；在所述CuO前驱体的表面进行恒电位电沉积Co物种，获得Cu-Co前驱体；在氮气的气氛下进行低温磷化处理得到所述Co2P/CuP2/NF复合材料。