附件：拟转让专利简介
一种双模板剂合成SAPO-35分子筛的方法

技术领域

本发明属于SAPO-35分子筛合成方法技术领域，具体涉及一种双模板剂合成SAPO-35分子筛的方法。

背景技术

SAPO分子筛是晶体硅铝磷酸盐，是将硅(Si)引入磷酸铝骨架中得到的，其骨架由SiO2，AIO4-，PO4+四面体组成，Si的引入打破了AIPO系列分子筛骨架的电荷平衡，因而可得到负电性骨架，特别是具各了可交换的阳离子和表面产生了足够的强酸中心(具有质子酸性)，且具有新型的晶体结构、良好的水热稳定性，因此被广泛用作吸附剂、催化剂及催化剂载体。SAPO-35分子筛属于磷酸硅铝分子筛，其骨架带负电荷，具有阳离子交换性能，当骨架外阳离子为H+时，分子筛具有酸性中心，将拥有酸催化反应性能。主要应用于炼油和石油化工领域。

SAPO-35分子筛由四元环、六元环和八元环组成，由双六元环将笼型结构连接而成。SAPO-35属于LEV构型分子筛，SAPO-35属微孔分子筛，孔径大小0.36nm～0.48nm,SAPO-35具有两种不同的六元环，分别是双六元环和单六元环，二者之间的比例大约为2:1。目前用于合成SAPO-35分子筛的方法主要是采用单模板剂，但是单一模板剂存在着成本较高的问题，因此，在保证合成效果的基础上，如何降低SAPO-35分子筛的合成成本是值得探讨的。

发明内容

本发明提供了一种双模板剂合成SAPO-35分子筛的方法，以N-甲基二乙醇胺和六亚甲基亚胺混合物为模板剂成功合成了SAPO-35分子筛，且有效地降低了合成成本。

本发明的目的是提供一种双模板剂合成SAPO-35分子筛的方法，包括以下步骤：以N-甲基二乙醇胺和六亚甲基亚胺混合物为模板剂，并加入硅源、铝源和磷源，制得反应物凝胶；将所述反应物凝胶在水热晶化条件下合成SAPO-35分子筛。

